附件1：高品质、高性能新产品展示要求

1.门窗产品

1）窗用型材壁厚：2.5㎜以上；

2）型材老化时间：6000小时以上；

3）型材碳酸钙含量：10份以下，灰分不应大于15%；

4）型材系列：65系列及以上四腔（三密封）产品；

5）整窗传热系数：2.2W/（㎡·K）以下；

6）玻璃配置：企业自行设计配置，保证整窗K值要求；

7）窗型、尺寸规格：不做限定，不能超出展位范围（长：3米，宽3米，高2.5米以下）。

2．塑料门窗用五金件、密封胶条、门窗安装用密封材料

1）保证与门窗产品同寿命；

2）五金件:应符合相关标准要求，并保证门窗产品的性能和功能；

3）密封胶条：EPDM胶条应符合GB/T24498-2009《建筑门窗、幕墙用密封胶条》要求；

4）门窗安装用密封材料：应符合国家标准或行业标准的要求，并为行业公认的品牌。

3.机械设备模具

引领行业发展的最新技术和产品。

4.展示产品性能标识

此次会议不做统一要求，企业根据产品特点自行设计，突出品牌和性能特点。

附件2：高品质、高性能新产品展示回执

| 参加单位 |  |
| --- | --- |
| 参加展示产品商标或品牌 |  |
| 展示门窗产品系列、腔室 |  |
| 展示五金件、密封胶条、密封胶产品名称 |  |
| 联系人 |  |
| 手机 |  |
| E-mail或QQ |  |